新型墙体材料（砖和砌块）产品质量国家监督抽查实施细则

（2021年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 |  | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用样品 |
| 烧结多孔砖和多孔砌块 |  | 40 | 30 | 10 |
| 承重混凝土多孔砖 | H/B≥0.6 | 40 | 30 | 10 |
|  | H/B＜0.6 | 70 | 50 | 20 |
| 烧结空心砖和空心砌块 |  | 40 | 30 | 10 |
| 蒸压加气混凝土砌块 |  | 20 | 15 | 5 |

2 检验依据

表2 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干密度级别 | GB/T 11969-2008 GB/T 11969-2020 |
| 2 | 强度级别 | GB/T 11969-2008 GB/T 11969-2020 |
| 3 | 干燥收缩值 | GB/T 11969-2008 GB/T 11969-2020 |
| 4 | 抗冻性 | GB/T 11969-2008 GB/T 11969-2020 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 6 | 放射性 | GB 6566-2010 |

表3 承重混凝土多孔砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔洞率 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 25779-2010附录A |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 线性干燥收缩率 | GB/T 4111-2013 |
| 5 | 抗冻性 | GB/T 4111-2013 |
| 6 | 碳化系数 | GB/T 25779-2010附录B |
| 7 | 软化系数 | GB/T 25779-2010附录C |
| 8 | 放射性 | GB 6566-2010 |

表4 烧结多孔砖和多孔砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 强度等级 | GB/T13544-2011 GB/T 2542-2012 |
| 3 | 孔型孔结构及孔洞率 | GB/T13544-2011 GB/T 2542-2012 |
| 4 | 泛霜 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 石灰爆裂 | GB/T 2542-2012 |
| 6 | 抗风化性能 | GB/T 2542-2012 |
| 7 | 放射性 | GB 6566-2010 |

表5 烧结空心砖和空心砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 13545-2014 GB/T 2542-2012 |
| 2 | 密度等级 | GB/T 2542-2012 |
| 3 | 孔洞排列及其结构 | GB/T 2542-2012 |
| 4 | 泛霜 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 石灰爆裂 | GB/T 2542-2012 |
| 6 | 抗风化性能 | GB/T 2542-2012 |
| 7 | 放射性 | GB 6566-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13544-2011 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545-2014 烧结空心砖和空心砌块

GB/T 11968-2006 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 25779-2010 承重混凝土多孔砖

GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法

GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法

GB/T 11969-2008 蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 11969-2020 蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板办法

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则首次发布。